## Slide 1
La scienza dei materiali
Grzegorz Karwasz
Insegnare STEAM in chiave interdisciplinare
Lezione 6
Il legame tra le tecnologie di materiali
e le civiltà del passato e presente
Notes: Pierwszy slajd
1

## Slide 2: Ceramica, vetro
Cofanetto da toeletta di Merit Nuovo Regno, XVIII dinastia, regno di Amenofi II-III (1428-1351 a.C.)
Legno (sicomoro) con recipienti di alabastro, vetro e ceramica
https://archeologiavocidalpassato.com/tag/cofanetto-per-toeletta/
https://it.wikipedia.org/wiki/TT8

## Slide 3: Galena, malachite…
“l clima torrido, il sole abbacinante e l’ambiente polveroso dell’Egitto non erano certo salubri per l’epidermide e gli occhi. Gli antichi creatori di cosmetici avevano quindi messo a punto trucchi dotati di potere protettivo o terapeutico”. È proprio quanto succede con il kohol i cui componenti principali – come abbiamo visto – erano la malachite (carbonato del rame di colore verde intenso) e la galena (composto del piombo dal tono grigio scuro) cui venivano aggiunti grassi animali, cera d’api o resine per agglutinarli. “Tramite l’uso di tipici bastoncini di legno, questi pigmenti venivano stesi generosamente sulle palpebre proteggendo gli occhi dal tracoma, una malattia infiammatoria cronica della congiuntiva, di natura virale e contagiosa. Inoltre, evitavano l’emeralopia, ovvero l’abbassamento della vista al tramonto e curavano la congiuntivite”.
https://archeologiavocidalpassato.files.wordpress.com/2019/06/egitto_tomba-nefertari_cosmetici.png
Regina Nefertari (1295-1255 a.C)

## Slide 4: Galena, malachite…
https://it.wikipedia.org/wiki/Galena
Galena = solfuro di piombo (PbS)
Veniva utilizzata anche come componente per le vernici, ma già da tempo questo uso è stato abbandonato per l'alta tossicità del piombo.
Malachite = carbonato di rame Cu2(CO3)(OH)2
è la polvere prodotta durante la lavorazione ad essere tossica
https://it.wikipedia.org/wiki/Malachite

## Slide 5: Museo di Ermitage (S. Pietroburgo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Malachite

## Slide 6: Polenta trentina e caffè macedone…
https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.tt2_sDh-KXZjE64q3MLsQAHaEK&pid=Api&P=0&w=300&h=168
https://www.engeplus.com.br/noticia/cultura-em-cena/2019/festa-della-polenta-vai-movimentar-a-regiao-neste-domingo
https://tse3.mm.bing.net/th?id=OIP.6G1D9_MjVcmIXcqQPrN6CAHaD4&pid=Api&P=0&w=312&h=164
Perché altre pentole in cucina non si fabbricano in rame?

## Slide 7: La cattedrale di Berlino
https://www.prestigeroofinglv.com/copper-roofing-domes-around-the-world/

## Slide 8: Cattedrale di Danzica (*1343)
Culture.pl

## Slide 9: Chiesa di S.S. Maria a Cracovia
http://krakow-przewodnik.com.pl/wokol-rynku/kosciol-mariacki/
http://www.garnek.pl/pagaj/15866763/kosciol-mariacki-oltarz-wita
Altare di Vitt Stoss (Witt Stwosz 1477-86)

## Slide 10: Cattedrale Bamberga (1002)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bamberg_Cathedral
https://susiripa.blogspot.com/2014/01/bamberg-alemania.html

## Slide 11: Volterra, Gdansk
https://www.museionline.info/tipologie-museo/cattedrale-di-santa-maria-assunta-volterra (1228)

## Slide 12: Il trucco nell’antico Egitto tra seduzione e protezione
Elena Cappannella, 8 Marzo 2021, https://egittolizzando.altervista.org/il-trucco-nellantico-egitto-tra-seduzione-e-protezione/
Sorprende molto però scoprire che anche tra i popoli antichi erano diffusi diversi rituali estetici per esaltare la bellezza del corpo, cercando così di aumentare il proprio fascino.
Ogni donna egizia, quindi, aveva un proprio cofanetto, che avrebbe portato anche nell’aldilà, nel quale conservava un grande numero di oggetti.

## Slide 13: «Verdigris» o grenspan
Poisonous Verdigris - Precaution and Tips in Taking Care of Brass and Copper Cookware
Most copper and brass cookware are tin-lined because these two substances are known to develop verdigris. It is a highly poisonous substance that can contaminate food. Stop using your cookware when you see greenish discoloration already. Article Source: http://EzineArticles.com/1912771
Acetato di rame è velenoso!
https://www.coincommunity.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=46390
Giardini di Lussemburgo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vert-de-gris

## Slide 14: Tutti e tre gli indizi, cioè
il trucco delle donne Egizie
la caffettiera Macedone
la pattina sui tetti delle chiese medioevali
indicano, che:
il rame, diversamente dal oro (ma simile ad argento) non è un metallo del tutto «nobile», i.e. subisce la corrosione
le sali (compreso i minerali) di rame hanno il colore verde (o azzurro), come abbiamo già notato nella lezione sulla spettroscopia (i fuochi d’artificio di Parigi)
l’acetato di rame è velenoso (= competenza sociale)

## Slide 15: «Spettroscopia di massa»
https://archeologiavocidalpassato.com/tag/sra-instruments/
Schema dello spettrometro di massa

## Slide 16: Spettroscopia di massa
Tempo di volo
“quadrupolo”

## Slide 17: Qual è il profumo delle fragole?
Lo spettro delle masse:
Sicuramente apetitoso!

## Slide 18: Metalli, leghe
Fe: acciaio, ghisa
Cu: ottone, bronzo
Aluminio, titanio, nichel
http://www.razetocasareto.com
http://www.alibre.com/images/gallery/small/Soetikno1.jpg

## Slide 19: Modern iron in ancient Egypt (siderurgia)
The 34 centimeter long dagger had a iron-mixture blade with a gold handle with a crystal knob at the end. Artifacts produced with ordinary iron ore quarrying typically display a maximum of 4% nickel, however, Tut’s (1341-1321a.C.) weapon contained nearly 11% nickel, and presence of cobalt. This dagger as well as many other iron objects found in ancient Egypt were made from meteorites.
https://greaterancestors.com/modern-iron-ancient-egypt/

## Slide 20: Ferro, nichel, cobalto
https://www.scienzafacile.com/introduzione-alla-tavola-periodica-degli-elementi/

## Slide 21: https://it.wikipedia.org/wiki/Età_del_ferro
L'adozione di questo nuovo materiale spesso coincide con altri mutamenti nella società, non escluse le divergenti pratiche agricole, credenze religiose e stili artistici.

## Slide 22: „Età del ferro”
Storia – forni in argilla, «blumi», lingotti
Minerali di ferro: limonite, siderite, …
«Forno a fumare» (nella lingua di pre-Slavi, grandi esportatori di semi-lavorati di ferro per i Romani), o farga catalana, fatta di argilla o creta, permetteva d’ottenere la temperatura di 1200ºC - troppo bassa per la fusione del ferro, ma sufficiente alla formazione di una lega spontanea carbone-ferro: venivano prodotti i pezzi (blumi) che successivamente dovevano essere lavorati nelle fucine. I dettagli del processo e la composizione chimica di «blumi» non si conoscono.
http://welniaczki.nazwa.pl/Wolow_eu-Dymarki/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ferrous_metallurgy

## Slide 23: Minerali di ferro
Limonite FeO(OH)·nH2O
Ematite Fe2O3
Siderite FeCO3
Magnetite Fe3O4

## Slide 24: Acciaio: lega di ferro con carbonio (<2.1%)
http://www.calphad.com/iron-carbon.html

## Slide 25: Ittiti (?) (II millennio a.C.)
Klaus-Peter Simon, https://pl.wikipedia.org/wiki/Hetyci#/media/Plik:Yazilikaya_B_12erGruppe.jpg
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=632128
Bernard Gagnon CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37792370

## Slide 26: Battaglia di Kadesz (1280 a.C.)
CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=632128
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Qade%C5%A1
Ramses II

## Slide 27: Una fucina, per ulteriore lavorazione
Pompare l’aria brucia il carbonio in eccesso, e permette di produrre l’acciaio
https://it.wikipedia.org/wiki/Siderurgia
https://it.wikipedia.org/wiki/Fabbro
Un convertitore Bessemer.

## Slide 28: Il colore delle stelle e il ferro da cavallo
Vedi anche: https://it.wikipedia.org/wiki/Ferro_battuto

## Slide 29: Ghisa, acciaio, ferro battuto, etc.
Grafite cristallizzato nella ghisa (lega Fe-C con 4% C)
https://en.wikipedia.org/wiki/Wrought_iron
https://www.supereva.it/ecco-che-aspetto-ha-titanic-oggi-3810-metri-atlantico-39001

## Slide 30: Il ferro „puro”: ferrite = α-Fe bcc (<0.028%C@738ºC)
http://www.metallograf.de/start.htm
Il ferro pur è più morbido del rame!

## Slide 31: Con il contenuto di C più grande si vedono due fasi:
http://www.sv.vt.edu/classes/MSE2094_NoteBook/96ClassProj/analytic/frontan.html#BE
The group and their :"contracts": Chris Lattin Kurt Eaton Victor Simkovic Ike Eikenlaub
http://en.wikipedia.org/wiki/Pearlite
alfa-ferrite (88 wt%)
cementite (12%) - aghi

## Slide 32: Acciaio temprato
The martensite is formed by rapid cooling (quenching) of austenite which traps carbon atoms that do not have time to diffuse out of the crystal structure
martensite has a body centered tetragonal crystal structure, whereas austenite has a face center cubic (FCC) structure.
Acciaio temprato ha una struttura cristallografica “ad aghi”, che assicura la durezza ed elasticità (ma anche fragilità)
0.35%C Steel, water-quenched from 870°C
Martensite in AISI 4140 steel
http://en.wikipedia.org/wiki/Martensite

## Slide 33: La spada di Damasco
Nella Forgiatura la lama era creata modellando il ferro con presse o con maglie inserite nella forgia, una sorta di forno con carboni ardenti alimentati da un mantice. La temperatura non doveva essere troppo elevata per evitare che il ferro diventasse ghisa. diventasse troppo morbido. Successivamente la lama, resa arroventata con i carboni della forgia, era lavorata con martello ed incudine. Seguiva la Tempra dove il ferro della lama arroventata, divenuto acciaio, veniva immersa in olio o acqua. E per finire il Rinvenimento, un trattamento termico con un riscaldamento seguito da un raffreddamento a velocità controllata (nella urina?) che dava durezza l’elasticità all’arma.
https://lagiovinestoria.blogspot.com/p/le-spade-di-damasco-misteri-del-medioevo.html
Assedio di Antiochia (1098 d.C.) [dott.ssa Claudia Cepollaro]

## Slide 34: Fasi cristallografiche: perlite, ferrite, cementite
http://www.metallograf.de/start.htm
Cosi, si spiegano infinte applicazioni del ‘ferro’. E visto, che alla lega Fe-C si possono aggiungere altri elementi - vanadio, cromo, molibdeno, mangano, di lavoro non mancherà per altre generazioni di ingegneri.

## Slide 35: Metalli nativi
Oro, rame, argento
Rame, argento, calcite
Museo delle Scienze Naturali di Toronto, foto Maria Karwasz

## Slide 36: L’oro rimane eterno: il tesoro di Priamo
prima metà del III millennio a.C.
https://www.joya.life/blog/sorprendente-tesoro-del-priamo/

## Slide 37: «Orefice fine»
Benvenuto Cellini
Peter Carl Fabergé
Perché l’oro è così malleabile?
Perché gli orbitali d sono molto allungati
https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2015/09/Benvenuto-Cellini-Saliera-.jpg
https://mymodernmet.com/faberge-egg-history/

## Slide 38: Lega: una miscela (solida) per migliorare le proprietà meccaniche e di lavorazione
http://www.metallurgy.nist.gov/phase/solder/agcu.html
http://www.andrzejbaranowski.pl/cechy.html
http://cst-www.nrl.navy.mil/lattice/alloys/aucu.html
http://www.antichitailtemporitrovato.it/?pag=119
„prova 750”
Eutettica
(la lega con
la temperatura di fusione più bassa)
„prova 916”
Punzoni, Legge 1872
950
900
800

## Slide 39: Diagrammi di fase – lo „stagno” per saldare
Source: NIST
http://www.metallurgy.nist.gov/phase/solder/pbsn.html
Diagrammi di fase mostrano, come cambia la temperatura di fusione in funzione del contenuto chimico della lega.
Per esempio, il piombo puro fonde a
325ºC e lo stagno puro a 230 ºC.
Il grafico mostra come cambia la
temperatura di fusione per diverse
percentuali di massa per la lega Sn↔Pb.
La lega con 38%Pb (e 62%Sn) ha la
temperatura di fusione più bassa, 182 ºC
Viene chiamata la eutettica.
Diversi ‘triangoli’ limitano le determinate
‘fasi’: il Pb sciolto nello Sn solido, cristalli
di lega Sn-Pb galleggianti in liquido Sn-Pb
(ma di diverse proporzioni, etc.)
1:1 atomico

## Slide 40: Età del bronzo 3300-1300 a.C.
http://www.metallurgy.nist.gov/phase/solder/cusn.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Bronze_Age
http://www.coloradogem.com/images/3507_big.jpg
http://webmineral.com/specimens/picshow.php?id=2469
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Marek_Aureliusz_Kapitol.jpg
http://www.exceptionalminerals.com/exceptionalroom6.htm

## Slide 41: Età del bronzo (Cu:Sn)
http://www.metallurgy.nist.gov/phase/solder/cusn.html
Rame nativo, Michigan, USA
Stagno nativo, NSW Australia

## Slide 42: I bronzi venuti dal mare

## Slide 43: Bronzo fosforoso
https://www.venditabronzo.it/dati-tecnici/bronzo-fosforoso.html
http://www.alibaba.com/showroom/Bronze_Spring_Wire.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Phosphor_bronze
Phosphor bronze propellor from 1940s American warship
Bauhaus Walstein tenor saxophone
manufactured in 2008 from phosphor bronze
Acoustic guitar string wrapped with phosphor bronze
Il bronzo fosforoso merita una descrizione a parte rispetto ai tradizionali bronzi allo stagno e all’alluminio. È una lega ad alto contenuto di stagno e fosforo con alti valori di resistenza di carico, elevata elasticità, resistenza all’usura ed ottime caratteristiche di scorrimento, anche in caso di scarsa lubrificazione.

## Slide 44: Ottoni Cu + Zn (+ Pb), applicazioni
Lega | Applicazione
P- CuZn20Pb P-CuZn35Pb2 | Meccanica: Particolari tranciati a freddo, chiavi . Edilizia: Accessori idrosanitari, rubinetteria.
P-CuZn36Pb3 | Meccanica: Ingranaggi, pignoni e tutti i particolari a forme complesse che richiedono una impegnativa lavorazione alle macchine utensili ad asportazione di truciolo ad altissima velocità.
P-CuZn36Pb2As | Edilizia: Rubinetteria e raccorderia a contatto con acque potenzialmente atte a determinare il fenomeno della dezincificazione negli ottoni al piombo comuni.
P-CuZn37Pb2 | Meccanica: Bilancieri e casse per orologi, parti per orologeria, ingranaggi, ruotismi.
P-CuZn37Pb2Sn | Meccanica: Steli di valvole, viti, dadi e bulloni, particolari per impieghi marini.
P-CuZn38Pb2 | Meccanica: Spine, bulloneria, viteria, spilli, occhielli, gancetti, articoli per uso domestico, minuteria metallica, lucchetti, serrature. Edilizia: Rubinetteria cromata, miscelatori termostatici, valvole a sfera, a farfalla, a saracinesca, termostatiche, a quattro vie, organi di intercettazione, regolazione e controllo, valvole per gas.
P-CuZn38Pb4 | Meccanica: Piastre, arpionismi e parti metalliche in genere per orologeria.
P-CuZn39Pb1 | Meccanica: Viteria e bulloneria ottenute su macchine utensili ad alta velocità.
P-CuZn39Pb2 | Edilizia: Accessori per impianti idrosanitari, maniglie per porte e finestre, rubinetti, valvole e loro parti. Meccanica: Lucchetti, serrature, viti, dadi e bulloni.
P-CuZn39Pb3 P-CuZn40Pb | Meccanica: Piastre tubiere per scambiatori di calore e condensatori.
P-CuZn40Pb2 | Edilizia: Valvole, rubinetteria, detentori, organi di intercettazione, regolazione e controllo. accessori per impianti idrosanitari, manigliame. Meccanica: Viti, dadi e bulloni.
P-CuZn40Pb2Al | Edilizia: Profilati estrusi, serramenti ed infissi per vetrine, salvaporte, serramenti in genere, modanature, riloghe.
Diego Colombo, Facolta’ di Ingegneria, Universita’ di Trento;
http://www.ing.unitn.it/~colombo/OTTONERICA/Ottoni_files/Page335.htm

## Slide 45: Leghe della zecca EU
Monetine polacche:
1, 2, 5 gr - Cu59Zn40Mn1
10, 20 ,50 gr i 1 zł - Cu75Ni25
2 zł : Cu92Al6Ni2- esterno, Cu75Ni25- interno
Euro:
acciaio ricoperto con rame
10, 20, 50 centesimi Cu89Al5Zn5Sn1 (nordic gold)
interno: Cu75Ni25 esterno Cu75Zn20Ni5
Piotr Gramza. http://www.monetki.friko.pl/wiad/stopy.html

## Slide 46: Mega - sbronzi
«Колокол цар» – non ha mai suonata «Пушка цар» - non ho mai sparato

## Slide 47: Materiali delle tecnologie moderne: copiando la natura
La scienza dei materiali è antica come la civiltà.
• Negli antichi forni per formare il ferro, conosciuti in Egitto nel III millennio a.C. in modo adeguato veniva sfruttato il fatto, che il ferro con l’aggiunta di carbone fonde nella temperatura molto più bassa (persino 1154ºC) che il ferro puro (1538ºC); oggi non sappiamo riprodurre questi vecchi forni.
• fare colate di bronzo, per monumenti (Fidia, Aurelio), o campane è ancora più difficile
• i segreti della produzione della porcellana erano custoditi per millenni
Si scopre che la natura è ancor più ‘furba’ dell’uomo
La strutture del legno o il filo del ragno sono ancora insuperabili per le loro qualità meccaniche …

## Slide 48: Cemento armato, acciaio temprato, porcellana e i gusci di moll
Studi microscopici sui materiali mostrano che molti di essi hanno una struttura simile, anche se sono apparentemente molto diversi. I materiali da costruzione più resistenti: -cemento armato Porcellana cinese acciaio temprato - compositi polimerici hanno una struttura costituita da due fasi – una fibrosa (barre d'armatura in calcestruzzo, fibre Al2O2 in porcellana, cristalli di martensite allungata in acciaio, fibre di carbonio o vetro in polimeri), resistente allo stiramento e l'altra al riempimento (calcestruzzo, mulite, austenite, resina), resistente allo schiacciamento Si scopre che anche i gusci delle vongole hanno una struttura simile, calcareo-organica, come dimostrato dai risultati scientifici di seguito

## Slide 49
http://www.gastropods.com/5/Shell_965.shtml
Haliotis rufescens ang. Red abalone
Orecchia di mare – fino a 30 cm
L’ingegneria dei materiali: Red abalone

## Slide 50: Haliotis rufescens
Jiddu Bezaresa, Robert J. Asaroa, , and Marilyn Hawleyb
a Department of Structural Engineering, University of California, San Diego, CA 92093, USA
b Materials Science and Technology Division, Los Alamos National lab., Los Alamos, NM 87545, USA
Journal of Structural Biology Volume 163, Issue 1, July 2008, Pages 61-75
Fig. 1. (a and b) SEM images of fractured nacre from H. rufescens illustrating tiles on nearly parallel lamella. The “terrace” consisting of one interlamellar layer of nacre is shown at higher magnification in (b), where the black arrow points to a central region discussed below and referred to in Mutvei (1979). (c) Flat pearls grown on a glass slide inserted into the mantle of a live red abalone (described below). Note the “stack of coins” arrangement with a smaller tile (or tiles) nucleated at the top of each stack. (d) SEM image of a cross section of H. rufescens organic matrix, demineralized in EDTA, illustrating individual and apparently porous interlamellar layers
(a, b) La struttura lamellare del guscio, fatta dalle ‘tegole’ di madre perla.
(c) La parte interna è un mosaico di quasi-perle: pile di lamiere
(d) La matrice organica costituisce una rete, tipo filamenti di vetro in ‘vetro-resina’
Macromolecular structure of the organic framework of nacre in Haliotis rufescens:
Implications for growth and mechanical behavior

## Slide 51: Haliotis rufescens
La struttura somiglia a un muro fatto di mattoni regolari e legati tramite la malta. I cristalli di CaCO3 (aragonite) hanno i bordi organici (di chitina), come un telecomando nel suo guscio.
La struttura è resistente ma anche elastica.

## Slide 52: Biomateriali
The nanostructural unity of Mollusc shells
Y. Dauphin*
UMR 8148 IDES, bât. 504, Université Paris XI-Orsay, 91405 Orsay cedex, France
* E-mail: yannicke.dauphin@u-psud.fr
ABSTRACT
Calcite and aragonite shell layers of the main classes of Molluscs are composed of monocrystalline units (prisms, tablets, laths or fibres). Scanning electron and atomic force microscopy studies show these units are composed of small round granules with a thin cortex (amorphous calcium carbonate and/or organic matrix). These granules are organo-mineral composites. A comparison of the size and shape of the granules in different taxa (Mollusca, Brachiopoda) suggests a possible relationship with taxonomy and/or phylogeny.
Anche studi su altri molluschi mostrano simili strutture: prismi, fibre, tessere, o ‘legnetti’ fatti da mono-cristalli di calcite o aragonite (entrambi CaCO3).
Questi elementi formano dei granelli con una sottile corteccia di carbonato di calcio amorfo, in una matrice organica.

## Slide 53: Struttura atomica della materia (Democrito)

## Slide 54: Raggi X rivelano la struttura di cristalli
SiC Università di Trento
LEED = Low Energy
Electron Diffraction
RNA del virus del tobacco
DNA – sale di sodio.

## Slide 55: Struttura cristallografica Cristallo regolare: cloruro di sodio
Układ regularny ściennie centrowany dla Cl- (zielone)
z jonami Na+ (szare) w lukach oktaedrycznych
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3l_kamienna
RNa+< RCl-

## Slide 56: Classe «regolare»: diamante
Simmetria regolare (cubica), centrato sulle pareti
Kubisch flächenzentrierte Kristallstruktur (fcc) des Diamant.
Jedes Kohlenstoffatom ist gleichwertig mit vier Nachbaratomen kovalent gebunden,
unten links in der Zeichnung hervorgehoben.
http://de.wikipedia.org
ZnS – blenda di zinco
(sfaleryt)

## Slide 57: Struttura cristallografica trigonale, ≈rhombohedral = un cubo inclinato in 3D
α-quarzo (SiO2)
Museo delle Scienze Naturali di Vienna
Foto: Maria Karwasz
Corindone (Al2O3)
http://en.wikipedia.org/wiki/Cinnabar
Cinabro (HgS)

## Slide 58: 3 calcite (calcare, spato d’Islanda) CaCO3
http://skywalker.cochise.edu/wellerr/mineral/calcite/6calcite-cleavage2.jpg
http://www.gvstones.com.br/brazil_orange_compact_calcite_bocc05_f09.JPG

## Slide 59: Scala della durezza (Mohs)
AllAboutGemstones.com
Materiale più duro lascia una traccia sul materiale più morbido.
La durezza dell’unghia è c.a. 2,5, vetro 5,5, lima (metallica) per le unghie 6,5.

## Slide 60: 1 talco
http://www.mii.org/Minerals/Minpics1/Talc%202.jpg
http://www.microphotonics.com/talc%20powder.jpg

## Slide 61: 2 gesso (alabastro) CaSO4
http://www.dkimages.com/discover/previews/953/35003342.JPG

## Slide 62: Spato d’Islanda: birifrangenza
Museo di Vienna
Birifrangenza: nelle direzioni perpendicolari la luce propaga con velocità diverse (Foto GK)

## Slide 63: 4 fluorite CaF2
http://www.sciencehelpdesk.com/img/science1_5/Fluorite.jpg
http://www.healingcrystals.com/images/cards/Fluorite.jpg

## Slide 64: 5 apatite Ca5(PO4)3
http://www.rockcutters.us/cut-images/apatite/apatite-green-oval.jpg
http://www.matsminerals.com/apatiteCM-13.jpg
Gemma semi-preziosa,
ma anche un fertilizzante

## Slide 65
6 ortoclasio KAlSi3O8
http://www.thomsonminerals.com/images/JBW615CORTHOCLASENC1.jpg
http://www.prettyrock.com/php/images/facet-rough/orthoclase-04302007-1-1.jpg
Cristalli rosa/ rossi nel granito

## Slide 66: 7 quarzo (SiO2)
http://www.pitt.edu/~cejones/GeoImages/1Minerals/1IgneousMineralz/Quartz/QuartzRose.jpg
http://earthnet-geonet.ca/images/dynamic/minerals/smokey_quartz.jpg
http://perso.wanadoo.es/maquinalmatheus/ima/ametiste_rectifiee.jpg
http://perso.wanadoo.es/maquinalmatheus/ima/ametiste_rectifiee.jpg

## Slide 67: 8 topazio Al2SiO4
http://blog.bolderworld.com/wp-content/uploads/2009/04/topaz.jpg
http://webmineral.com/specimens/Topaz.jpg

## Slide 68: 9 corindone Al2O3
Al2O3 – «carta vetrata»
- con gli atomi (ioni) Cr: rubino
Foto: Wikipedia
- con gli ioni di Fe: zafiro

## Slide 69: 10 diamante
http://loopable.files.wordpress.com/2007/07/diamant.gif
http://www.diamondgeezer.com/diamond-buyers-guide/images/diamond-shape.jpg
http://www.worldwidediamonds.info/oppenheimer%20diamond%20yellow%20crystal.jpg
http://famousdiamonds.tripod.com/steinmetzpinkdiamond.html
Il taglio sceglie il cliente

## Slide 70: Altre pietre preziose
tormalina
(Na+,K+,Ca2+)(Li+,Mg2+,Fe2+,Al3+,Ti4+,Mn2+)3 (Al3+,Cr3+,Fe3+,V3+)6
(BO3)3 [Si6O18] (OH)4 borosilicato
Ogni colore è dovuto a un determinato ossido di metallo, che costituisce «impurezze»
Museo delle Scienze Naturali, Toronto, foto MK Wikipedia

## Slide 71: Silicati: SiO2
1) Granati: tetraedri SiO4-2 con gli ioni Fe+, Al+ etc.
http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=140
http://www.pitt.edu/~cejones/GeoImages/1Minerals/1IgneousMineralz/Micas/Muscovite1.JPG
http://www.jdavisproductions.com/images/quartz.jpg
2) Struktura 2D (mica, argilla)
3) Struttura 3D (quarzo)

## Slide 72: Corindone (topazio, rubino) = Al2O3
Struttura Al2O3: esagonale di ioni O2-
con ioni Al3+ a 2/3 delle lacune
http://en.wikipedia.org/wiki/Corundum
Durezza di Mohs 9
Temp. di fusione 2044ºC

## Slide 73: Il vetro – un solido o un liquido molto raffreddato?
Na
K
Il reticolo di SiO2 ‘gonfiato’ dalla presenza di atomi ‘ingombranti’: Na e K
Una vetrata medioevale:
Hotel de Cluny, Paris (foto MK)

## Slide 74: Composizione di vetri (%)
Vetro | SiO2 | ZnO | B2O3 | Fe2O3 | Na2O | Al2O3 | BaO | CaO | PbO
vycor* | 96 |  | 3 |  | 0.4 | <1 |  |  | 
pyrex | 80-81 |  | 12-13 |  | 4 |  |  |  | 
crown Zn | 55-65 | 5-15 | poco |  |  | poco |  |  | 
crown Ba | 31 |  | 12 |  |  | 8 | 48 |  | 
Crown | 75 |  |  |  | 9 | 11 |  |  | 
crown Pb | 75 | 3 |  |  | 16 |  |  | 8 | 13
flint | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 35
ferro | 67 |  |  | 15 | 18 |  |  |  | 
Fibre ottiche | 54 |  | 8 |  |  | 15 |  | 22 | 
Na finestre | 75 |  |  |  | 17 |  |  | 8 | 
Per gli Egizi era la sabbia, che si è fusa con le ceneri del focolare

## Slide 75: Le bottiglie dei Romani (azzurro-verdi)
Table 1.
Sample analyses
 | G6106 | G13125 | G3622 | G14114 | G14131
SiO2/wt% | 69.0 | 69.0 | 69.4 | 69.4 | 67.1
Al2O3/wt% | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.6
Fe2O3/wt% | 0.49 | 0.64 | 0.80 | 0.74 | 0.33
MgO/wt% | 0.49 | 0.59 | 0.48 | 0.47 | 0.55
CaO/wt% | 6.2 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 9.3
Na2O/wt% | 18.2 | 17.3 | 17.4 | 18.2 | 16.6
K2O/wt% | 0.52 | 0.74 | 0.54 | 0.50 | 0.52
TiO2/wt% | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.05
P2O5/wt% | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08
MnO/wt% | 0.35 | 0.51 | 0.46 | 0.37 | 0.92
SO3/wt% | 0.37 | 0.22 | 0.36 | 0.30 | 0.23
Cl/wt% | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.6
Sb2O3/wt% | 0.37 | 0.28 | 0.35 | 0.43 | 0.00
Fig. 3. Reflection-corrected, normalised
visible wavelength optical absorption spectra.
Roman blue-green bottle glass: chemical–optical analysis and high temperature viscosity modelling
P.A. Binghama, , and C.M. Jacksonba
Journal of Archaeological Science. Volume 35, Issue 2, February 2008, Pages 302-309
Il colore deriva dalla presenza di ossidi Fe2O3 e MnO. In quarzo, lo stesso ossido Fe2O3 dà una colorazione violetta. Il vetro I-II secolo d.C.

## Slide 76: Museo del vetro Sosnowiec (PL)
https://wikizaglebie.pl/wiki/Pa%C5%82ac_Schoena_Muzeum_w_Sosnowcu
https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/files/yinmr90f2rct3-PL/image;s=516x361

## Slide 77: Il vetro di Murano
https://www.theitaliantouch.org/it/volume3/miti/miti-e-status-symbol/il-vetro-di-murano/
https://it.latuaitalia.ru/made-in-italy/il-vetro-artistico-di-murano/
https://vitrumlife.it/vetro-di-murano-un-patrimonio-che-rischia-la-scomparsa/
https://www.livitaly.com/tour/murano-glass-tour-venice/

## Slide 78: Il duomo di Murano
Fondata forse nella metà del VII secolo (dal 999 è una promissione del pievano Michele Monetario al vescovo di Torcello), la chiesa fu inizialmente dedicata a Santa Maria. Ad essa, nel 1125, fu associato San Donato martire, vescovo di Evorea, quando il corpo del santo fu trasportato da Cefalonia, dopo che la città fu conquistata da parte dell'armata navale comandata dal Doge di Venezia Domenico Michiel.
https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Murano
https://www.flickr.com/photos/rhugo/4011716592/

## Slide 79: Porcellana, faenza, ceramica, marmo
https://www.wga.hu/support/viewer_m/z.html
Andrea della Robbia, La Verna Canova «Ermitage» S. Pietroburgo, foto MK

## Slide 80: Porcellana
Componenti:
kaolino Al2Si2O5(OH)4 – „Kao-Lin”
Componente principale = legante
argille (kaolino con aggiuntivi, e.g. Fe2O3)
Feldspato (ted. Feldspat, ing. feldspar,
e.g.. ortoclasio (K, Na)2 Al2O3•6SiO2
o plagioclasio CaO•Al2O3•SiO2 )
- aiuta la fusione
quarzo SiO2 - assicura la vetrificazione
Influence of macroscopic residual stresses on the mechanical behavior and microstructure of porcelain tile
Journal of the European Ceramic Society Volume 28, Issue 13, September 2008, Pages 2463-2469
Agenor De Noni Jr.a, Dachamir Hotzab, Vicente Cantavella Solerc and Enrique Sanchez Vilchesc
aInstituto Maximiliano Gaidzinski (IMG), 88845-000 Cocal do Sul, SC, Brazil
bUniversidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 88040-900 Florianópolis, SC, Brazil
cInstituto de Tecnologia Cerámica (ITC), 12006 Castellón, Spain
Nella struttura cotta si vedono gli agglomerati di quarzo (scuri)

## Slide 81: La microstruttura della porcellana: un cemento armato
Pavol Svec et al.,
Si3N4 + Y2O3 (10%) + Al2O3 (4%)
Materials Engineering, Vol. 16, 2008, No. 1
https://www.researchgate.net/publication/265241170_Effect_of_microstructure_and_mechanical_properties_on_wear_resistance_of_silicon_nitride_ceramics_Materials_Engineering/download
Feldspato (sasso di campagna): (Ba,Ca,Na,K,NH4) (Al,Si)4O8 Caolinite: Al2Si2O5(OH)4 La ‘cottura’ fa separare le fasi
Nel 2012 il rover Curiosity analizzò un campione di roccia marziana dove trovò elevate percentuali di feldspati

## Slide 82: Belvedere im Schlossgarten Charlottenburg
Vedi anche: https://it.wikipedia.org/wiki/Porcellana_di_Meissen

## Slide 83: Polimeri, compositi
1) Singolo componente (termoindurenti)
2) Chemoindurenti (resine)
Compositi
(fibra + resina)
Nanopolimery

## Slide 84: Ebanite …
Ebanite = gomma + 30 % zolfo
Goodyear (1843)
https://www.mohwinckel.it/EN/products/semifinished/ebonite
Bocaglio: teclacenter.com.br/boquilha-v16-a5s-ebonite-p-sax-alto-sm811s-vandoren.html

## Slide 85: Ebanite, bakelite …
bakelite (1907) = fenolo + aldeide formico
http://www.bakelitemuseum.de/

## Slide 86: Ebanite, bakelite, melammina …
bakelite (1936) melamina +
aldeide formico
https://en.wikipedia.org/wiki/Melamine_resin
https://it.wikipedia.org/wiki/Polimeri_termoindurenti

## Slide 87: Polietylene (PE)
PE è un materiale con la formula chimica più semplice in assoluto
Tuttavia, le catene chimiche si possono legare a vicenda via le forze più deboli (cosiddette van der Waals)
È la ‘plastica’ più diffusa come sacchetti per alimenti
Per sé non è biodegradabile
http://www.primus.com.pl/gim/galeria/udir_1/konkursstrony/2008strony/3/polietylen.jpg
http://wwwnt.if.pwr.wroc.pl/kwazar/materia/146187/polietylen.jpg

## Slide 88: Polipropilene - PP
Più robusto del polietilene, simile come componenti
Inventato da xx
Elementi di costruzione di macchinari, tubi per acqua, fognatura, vari contenitori in cucina, contenitori per chimica, fibre etc.
http://www.primus.com.pl/gim/galeria/udir_1/konkursstrony/2008strony/3/polipropylen.jpg
http://www.linotex.olkusz.pl/images/oferta/duze/liny_krecone_polipropylenow.jpg

## Slide 89: Polistirene - PS
Contiene un gruppo ‘aromatico’ – la forma leggera ha un profumo caratteristico
Bello trasparente, ma più fragile del polipropilene
Buon isolatore elettrico, anche per forni a microonde
Nella forma ‘gonfiata’ usato come isolante (esterno) delle case
Brucia producendo la fuliggine, fumo asfissiante
Usato per interni di frigoriferi, forni a microonde, contenitori, giocattoli etc.
http://www.plastech.pl/images/news/2498/basfkrones.jpg
http://www.fpintl.pl/images/super-8.jpg

## Slide 90: Poliamidy (nylon) - PA
Zastosowanie jako tworzywa konstrukcyjne szeroko stosowane w przemyśle. Wytwarzane w postaci folii, żyłek, włókien, proszku i bloków do obróbki mechanicznej.

## Slide 91: Polimerkylan metylu - PMMA
Znany też jako szkło akrylowe (pleksiglas).
Zastosowanie: wytwarzanie płyt, szyb lotniczych, soczewek, szkieł odblaskowych i zegarowych, reflektorów, elementów dekoracyjnych.

## Slide 92: Politetrafluoroetilene - PTFE
Chiamato Teflon. Utilizzato per applicare rivestimenti protettivi, sigillatura, per la produzione di valvole, diaframmi di pompe, ecc.
http://toolmonger.com/wp-content/uploads/2008/05/TeflonTape450.jpg
http://www.faqs.org/photo-dict/photofiles/list/4334/5774teflon_frying_pan.jpg

## Slide 93: Mylar, kapton, etc.
Polyethylene terephthalate (mylar)
http://en.wikipedia.org/wiki/BoPET
Contenitori per alimenti
Metallizzato con Al serva
come copertura termica
poly-oxydiphenylene-pyromellitimide
(kapton)
Isolante di cavi ad alta tensione, per basse temperature (0-700K) e per alto vuoto

## Slide 94: Leghe per gli aerei Al-Zn-Mg
la fase inter-metallica Al7Cu2Fe e i residui di Mg2Si
la rete dendritica di Al3Zr
la durezza aumenta dopo la tempra
la resistenza elastica (modulo di Young) aumenta col carico
compromesso tra la resistenza meccanica e fragilità

## Slide 95: Super-leghe di nichel
http://www.msm.cam.ac.uk/phasetrans/2003/Superalloys/superalloys.html
Transmission electron micrograph showing a large fraction of cuboidal γ' particles in a γ matrix. Ni-9.7Al-1.7Ti-17.1Cr-6.3Co-2.3W at%. Hillier, Ph.D. Thesis, University of Cambridge, 1984. | Transmission electron micrograph showing a small fraction of spheroidal γ' prime particles in a γ matrix. Ni-20Cr-2.3Al-2.1Ti-5Fe-0.07C-0.005 B wt%. Also illustrated are M23C6 carbide particles at the grain boundary running diagonally from bottom left to top right.
Per motori a reazione, turbine a gas etc.

## Slide 96: Leghe dentistiche: sembra arte astratta
Fig. 3. Dark-field micrograph of heat-treated Super Star, showing discontinuous fct precipitates, which have rectangular platelet morphology. Dislocations are present in both the adjacent fcc palladium solid solution matrix and within the precipitates.
Fig. 2. Morphology of fct precipitates in the fcc palladium solid solution matrix of as-cast S-S. (a) Bright-field micrograph. (b) Higher-magnification bright-field micrograph of the striations within the precipitates.
Fig. 1. Dark-field micrographs showing the morphologies of a dendrite (a) and the eutectic structure (b) in as-cast Super Star. For the two-beam condition used to obtain (b), the fct lamellae of the eutectic structure have a bright appearance and the fcc lamellae (i.e., the dark regions between the fct lamellae) are not imaged.
Fig. 4. Bright-field micrograph showing dislocations in the palladium solid solution matrix of Super Star after heat treatment simulating the firing cycles for a dental porcelain.

## Slide 97: Appendice: Come preparare la torta?
when the stirring direction is reversed, particles are pulled out of contact with each other
http://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevLett.115.228304
La mamma dice, che bisogna girare sempre in una direzione.
E che cose dice la fisica moderna?
Dobrze wymieszane ciasto, to emulsja , czyli mieszanina wody
i tłuszczu, w której tworzą się długie łańcuchy molekuł.
Zmiana kierunku mieszania powoduje rozerwanie tych łańcuchów.

## Slide 98: Infiniti altri materiali
Altare in ambra, Chiesa S. Brigida, Danzica, foto Maria Karwasz